附件：

拟提名2020年度云南省科学技术奖励的项目

一、项目基本情况

1. 项目名称：难熔材料的化学气相沉积制备基础及应用

2. 项目计划来源：

①国家自然科学基金面上项目：

难熔金属层状复合材料CVD制备科学与复合效应研究（50771051）

②国家自然科学基金地区项目：

CVD铌与C/SiC复合材料界面结合机制研究（51361015）

③云南省自然科学基金面上项目：

铂铱合金MOCVD成型规律、结构与性能研究（2004E0064M）

④云南省基金面上项目：

钽铼层状复合材料CVD制备科学与复合效应研究（2010ZC251）

⑤云南省人才培引项目：

氧气传感器用Ir-C电极的CVD制备技术研究（2003PY10）

3. 项目起止时间：2003.7-2017.12

4. 项目完成单位：昆明贵金属研究所、贵研铂业股份有限公司

5. 推荐单位：云南贵金属新材料控股集团有限公司

二、项目简介

本项目针对航天航空等高技术领域对高温结构材料、涂层材料及催化材料的应用，在国家自然科学基金和云南省应用基础研究等项目的资助下，开展了高熔点贵金属Ir、Pt薄膜涂层材料，Ir-C、Pt-C簇膜催化材料和Nb/Re、Nb/C/Si/C、Ta/W难熔金属层状复合材料的化学气相沉积（CVD）制备科学、组织结构及相关性能研究。

主要科学发现点：（1）编著的《贵金属新材料》专著汇集了当今国际上贵金属材料领域的最新研究成果。该书对贵金属与人类文明的关系、贵金属的性质、贵金属新材料在现代工业及高新技术中的主要应用进行了阐述；《贵金属新材料》的出版发行在国内外有色金属和贵金属界产生了较为广泛的影响；（2）发现Ir、Pt薄膜在金属钼基体上的沉积速率与基体绝对温度倒数之间呈抛物线变化的动力学规律，不同于其他研究者在陶瓷基体上获得的符合Arrhenius方程的沉积规律；（3）发现高温下CVDIr/Re复合材料界面的元素扩散基本上是单向扩散过程,即大量的Re元素向Ir涂层中扩散，而Ir向Re中的扩散很少，扩散系数与绝对温度之间的关系符合Arrhenius方程。根据实验结果推算得出, Ir/Re复合材料在2200℃时的工作寿命为47.6h；（4）探明了影响Ir-C和Pt-C簇膜碳含量与结构的关键因素是沉积过程中通入的反应气体氧气，发现高碳含量纳米结构的簇膜材料具有更好的催化活性。其催化活性比烧结纯Pt电极更强，氧气传感器响应时间更短；（5）发现Ir-Rh合金的化学键并不是典型的金属键,具有共价键的特征，这是造成无限固溶Ir-Rh合金力学性质异常的根本原因；（6）Nb/Re复合界面形成的相层厚及Nb固溶体与相层厚的比值是决定Nb/Re层状复合材料力学性能复合效应强弱的本质因素，并确定了Nb/Re界面中间化合物相的结构类型、热力学稳定性和力学性能；（7）发现了CVDNb在高低温段（以1200℃为转折点）不同的Arrhenius动力学沉积规律和沉积速率控制机制；（8）探明了CVDNb/C/SiC界面相结构、应力分布规律及复合材料强化机理，决定复合材料界面强度的主要因素是界面元素扩散、反应相结构及基体材料的组织结构变化；（9）发现CVDTa的织构取向与沉积温度密切相关，反应气体的影响并不明显。1100 ℃时，形成了以(200) 为最强择优取向的沉积织构；CVD Ta/W复合材料良好的抗拉强度和塑性性能主要源于材料晶粒组织控制及合适的复合界面扩散层的形成。

以上基础理论研究成果为研究开发高性能高温涂层材料、承力结构材料和功能催化材料提供了制备科学及理论基础支撑。研发的贵金属Ir涂层材料和Nb/Re、Nb/C/SiC难熔金属层状复合材料已成功应用于航天等高技术领域；研究成果出版专著1部，发表学术论文19篇，其中SCI收录14篇，EI收录5篇。累计他引143次，SCI他引38次；8篇代表性著作论文累计他引105次，其中SCI他引33次；获授权国家发明专利5件。

三、候选人对项目的贡献情况

1、胡昌义（昆明贵金属研究所）

2个国家自然科学基金和2个云南省自然科学基金、人才培养项目的负责人，1个云南省自然科学项目的主要参与者。提出了研究的思路和方案，是8篇代表性著作论文的第一作者或通讯作者，17篇核心著作论文的第一作者或通讯作者；4件国家发明专利的第一发明人，1件发明专利的第二发明人。

2、魏燕（昆明贵金属研究所）

2个国家自然科学基金的主要参与者，负责贵金属及难熔金属CVD动力学规律及组织结构研究。是代表性论文6的通讯作者，7篇核心著作论文的第一作者或通讯作者，1件国家发明专利的第一发明人，3件国家发明专利的第二、第三、第四发明人。

3、蔡宏中（昆明贵金属研究所）

1个云南省自然科学基金项目的负责人，主要承担难熔金属CVD制备、结构分析及性能研究。是代表性论文4、7的第一作者，是5篇核心论文的第一作者，7件国家发明专利的第三、第三、第三、第四发明人。

4、陈力（贵研铂业股有限公司）

3个项目的主要完成人之一，承担所研制材料及器件的应用性能验证。是代表性论文3的第一作者，3篇核心论文的第一作者或通讯作者。

5. 张诩翔（贵研铂业股有限公司）

2个项目的主要参与人之一，承担材料制备试验、产品加工及应用。是代表性论文6的第七作者，4篇核心论文的作者，1件国家发明专利的主要发明人。

四、代表性论文专著情况

| 序号 | 论文专著名称/刊名/作者 | 影响因子 | 年卷页码 (xx年xx 卷xx页) | 第一 作者 | 通讯 作者 | SCI 他引 次数 | 他引 总次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《贵金属新材料》/中南大学出版社/胡昌义，刘时杰 | -- | 2015年9月 | 胡昌义 |  | -- | 10 |
| 2 | Iridium/Carbon Films Prepared by MOCVD/Platinum Metals Review/Changyi Hu, Jigao Wan and Jiaoyan Dai | 2.29 | 2005, 49(2):70-76 | 胡昌义 |  | 3 | 5 |
| 3 | Micro-structures and mechanical properties of Nb/Re Layered Composite produced by CVD/Materials Science and Engineering A/Chen Li, Wei Yan, Zhu Shaowu, Cai Hongzhong, Mao Chuanjun, Hu Changyi* | 4.08 | 2012, 536：1-7 | 陈力 | 胡昌义 | 1 | 4 |
| 4 | Deposition Effectiveness Investigation of Ir Film Prepared by MOCVD/Rare Metal Materials and Engineering/ Cai Hongzhong, Chen Li, Wei Yan, Hu Changyi* | 0.38 | 2010, 39(2): 209-213 | 蔡宏中 | 胡昌义 | 16 | 30 |
| 5 | CVD法制备的Ir/Re涂层复合材料界面扩散研究/稀有金属材料与工程/胡昌义，陈松，杨家明，邓德国，高逸群，尹志民，王云，李靖华 | 0.38 | 2003，32(10):796-798 | 胡昌义 |  | 13 | 31 |
| 6 | 基于第一性原理计算Rh含量对Ir-Rh合金力学性能的影响/物理学报/潘新东，魏燕*，蔡宏中，祁小红，郑旭，胡昌义*，张诩翔 | 0.64 | 2016,65(15): 156201 | 潘新东 | 魏燕 胡昌义 | 2 | 9 |
| 7 | CVD温度对钽涂层组成、显微组织及形貌的影响/稀有金属/蔡宏中，魏巧灵，陈力，王云，胡昌义* | 1.55(复合IF) | 2012，36（4）：563-567 | 蔡宏中 | 胡昌义 | -- | 8 |
| 8 | 化学气相沉积技术及在难熔金属材料中的应用/稀有金属材料与工程/黎宪宽，陈力，蔡宏中，魏巧灵，胡昌义* | 0.38 | 2010，39（z1）：439-443 | 黎宪宽 | 胡昌义 | 3 | 31 |

云南省贵金属新材料控股集团有限公司提名意见：

难熔新材料是贵金属集团重点研究开发方向之一，符合云南省新材料发展战略。本项目围绕国家对新一代航天发动机高性能材料的急需，针对航天推力器喷管用高温结构材料存在的强化效应、涂层与基体的界面结合及催化活性等关键科学问题，开展了高熔点贵金属薄膜涂层材料和难熔金属层状复合材料的化学气相沉积（CVD）制备科学、组织结构、性能及应用研究。在Ir、Pt薄膜的沉积动力学、Ir/Re复合材料界面元素扩散与工作寿命、难熔金属复合材料界面结构及复合效应、Ir-C、Pt-C簇膜结构与催化活性关键影响因素等方面有重要科学发现，并获得了同行较高的学术评价。基于项目理论研究成果基础上开发的Ir/Re、Nb/Re和Nb/C/SiC复合材料已在航天推力器中获得应用，取得了显著的社会效益。

研究成果出版专著1部，在Materials Science and Engineering A、Platinum Metals Review等国内外期刊上发表论文19篇，其中SCI收录14篇，EI收录5篇。科学发现获得了同行较高的学术评价：累计他引143次，其中SCI他引38次；获国家发明专利5件。

我单位认真审阅了该项目提名书材料，提名书内容真实有效，栏目符合填写要求。对成果完成和推荐情况在候选人单位进行了公示无异议。

提名该项目为云南省自然科学奖二等奖_。